绿色建材评价技术导则

—陶瓷砖

（试行）

2015年4月

目  录

1 总则	2

2 术语	2

3 基本规定	2

4 控制项	3

5 评分项	4

5.1  节能	4

5.2  减排	4

5.3  安全	4

5.4  便利	5

5.5  可循环	5

6 加分项	5

- 1 总则

1.0.1为科学引导和规范管理我国绿色陶瓷砖评价与标识工作，加快绿色建材推广应用、支撑绿色建筑选材，制定本导则。

1.0.2 本导则适用于建筑用陶瓷砖、陶瓷板、陶板、瓷板的绿色建材评价。

1.0.3 绿色陶瓷砖评价时在符合本导则的要求和各地域特征的同时，还应符合国家相关法律、法规和标准的规定。

- 2 术语

2.0.1　陶瓷砖

由粘土和其他无机非金属材料经成形、高温烧成等生产工艺制成的实心或空心板状建筑用陶瓷制品。

- 3 基本规定

3.0.1　评价指标体系分为控制项、评分项和加分项。控制项为进行绿色陶瓷砖评价必须满足的指标，参评产品及其企业必须全部满足控制项要求。评分项总分为100分，加分项总分为5分。总得分按照式3.0.1-1和式3.0.1-2计算。权重见表3.0.1。

Q总 = Q评 + Q加                （3.0.1-1）

Q评 =Σwi Qi                （3.0.1-2）

式中：

Q总——总分；

Q评——评分项得分；

Q加——加分项得分；

wi ——评分项各指标权重；

Qi ——评分项各指标得分。

表3.0.1 评分项各指标权重

| 指标类型 | 权重 | 具体指标 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 节能 | 0.35 | 5.1.1 单位产品生产能耗 | 0.15 |
|  |  | 5.1.2 原材料运输能耗 | 0.05 |
|  |  | 5.1.3 能源管理体系认证 | 0.05 |
|  |  | 5.1.4 陶瓷砖厚度 | 0.10 |
| 减排 | 0.15 | 5.2.1产品认证或评价，环境产品声明（EPD）报告 | 0.10 |
|  |  | 5.2.2 放射性污染 | 0.05 |
| 安全 | 0.15 | 5.3.1安全生产标准化水平 | 0.05 |
|  |  | 5.3.2 陶瓷砖的使用安全 | 0.10 |
| 便利 | 0.25 | 5.4.1 单件包装重量 | 0.05 |
|  |  | 5.4.2建筑模数要求 | 0.05 |
|  |  | 5.4.3烧成后无需后加工 | 0.05 |
|  |  | 5.4.4耐污染性 | 0.05 |
|  |  | 5.4.5适用性与经济性 | 0.05 |
| 可循环 | 0.10 | 5.5.1 生产废料回收利用 | 0.05 |
|  |  | 5.5.2低质原料使用量 | 0.05 |

3.0.2　控制项的评定结果为满足或不满足；评分项和加分项的评定结果为获得分值或不得分。

3.0.3　绿色陶瓷砖由低到高分为一星级、二星级、三星级三个等级，三个等级都应满足本导则所有控制项的要求，并按评分项和加分项的总得分确定等级。三个等级划分见表3.0.3。

表3.0.3 绿色建材等级划分

| 等级 | ★ | ★★ | ★★★ |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值（Q）区间 | 60≤Q＜70 | 70≤Q＜85 | Q≥85 |

- 4 控制项

4.0.1  陶瓷砖生产企业应符合表4.0.1的要求。

表4.0.1 生产基本要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 污染物排放 | 《陶瓷工业污染物排放标准》GB 25464 |
| 噪声排放 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348 |
| 工作场所环境 | 《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》GBZ 2.1 《工作场所有害因素职业接触限值 物理有害因素》GBZ 2.2 |
| 安全生产 | 《建筑卫生陶瓷企业安全生产标准化评定标准》，三级 |
| 管理体系 | 通过质量、环境和职业健康安全管理体系认证 |

4.0.2  陶瓷砖应具备详细、合理的应用技术文件。

4.0.3  陶瓷砖应符合相应的国家、行业产品标准要求。

4.0.4  陶瓷砖放射性应符合《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010中A类装修材料的要求。

4.0.5  作为铺贴地面的陶瓷砖的摩擦系数应≥0.50。

- 5 评分项

5.1  节能

5.1.1　陶瓷砖单位产品能耗符合现行国家标准《建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额》GB21252的规定。评分规则如下：

1  符合准入值的规定，得60分；

2  符合先进值的规定，得100分。

5.1.2  原材料运输能耗评分为以下两条得分之和，但总分不超过100分：

1  累计运输半径不大于500km的原材料重量比例不小于60%但小于70%，得40分；不小于70%但小于80%，得60分；不小于80%但小于90%，得80分；不小于90%，得100分；

2  500km以外的原材料采用铁路、轮船运输的重量比例不小于70%但小于80%，得20分；不小于80%但小于90%，得40分；不小于90%，得60分。

5.1.3  生产企业通过能源管理体系认证，得100分。

5.1.4　在满足使用要求的前提下，陶瓷砖厚度按表5.1.4进行评分：

表5.1.4 陶瓷砖厚度评分规则

| 项目 |  | 评分要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60分 | 80分 | 100分 |
| 空心干挂陶瓷板 | 名义厚度H，mm | 24＜H≤30 | 18＜H≤24 | H≤18 |
| 广场砖 | 厚度d，mm | 15＜d≤17 | 13＜d≤15 | d≤13 |
| 其他产品 | 厚度d，mm | 8＜d≤10 | 5.5＜d≤8 | d≤5.5 |

5.2  减排

5.2.1  通过产品认证或提交环境产品声明（EPD）报告。评分为以下两条得分之和：

1  通过产品认证或评价，总分50分，由专家评分；

2  提交环境产品声明（EPD）报告，总分50分，由专家评分。

5.2.2  陶瓷砖的内照射指数≤0.9，外照射指数≤1.2，得100分。

5.3  安全

5.3.1  安全生产标准化水平符合《建筑卫生陶瓷企业安全生产标准化评定标准》规定的2级，得60分；符合1级，得100分。

5.3.2  使用安全性能评分规则如下：

1 地面砖防滑系数（COF）≥0.60，且用于潮湿地面的地面砖摩擦性能（BPN）≥45，得100分。

2 墙面砖背面应有背纹，背纹尺寸应符合相应国家标准，总分100分，由专家评分。

5.4  便利

5.4.1　单件包装重量按表5.4.1进行评分：

表5.1.4 单件包装装量评分规则

| 项目 | 评分要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 60分 | 80分 | 100分 |
| 单件包装装量w，kg | 40＜w≤50 | 30＜w≤40 | w≤30 |

。

5.4.2  陶瓷砖符合建筑模数的要求，得100分。

5.4.3  陶瓷砖烧成后无需后加工，得100分。

5.4.4  陶瓷砖的耐污染性评分规则如下

1  达到4级的要求，得60分；

2  达到5级的要求，得100分。

5.4.5  陶瓷砖的适用性与经济性评分为以下两条之和：

1  与应用区域经济发展水平、环境、产业配套等相匹配，总分50分，由专家评分；

2  与应用区域法律法规、标准规范等相匹配，总分50分，由专家评分。

5.5  可循环

5.5.1  生产废料回收利用评分为以下三条之和：

1  废瓷利用率≥90%，得30分；

2  废坯（含釉坯）利用率≥99%，得30分；

3  废釉浆回收利用率≥90%，得40分。

5.5.2  低质原料使用量评分规则如下：

1  低质原料占配方含量大于30%但不大于40%，得60分；

2  低质原料占配方含量大于40%但不大于50%，得80分；

3  低质原料占配方含量大于50%，得100分。

- 6 加分项

6.0.1  陶瓷砖生产过程中采用了先进的生产工艺或生产设备，且环境影响明显低于行业平均水平。总分2分，由专家评分。

6.0.2  陶瓷砖具有突出的创新性且性能明显优于行业平均水平。总分3分，由专家评分。