附件：绿色产品认证（建材）产品抽样检验实验室能力所涉标准清单-国建联信绿色建材认证范围（第二批）

请实验室填报前，务必仔细阅读本页：

- 本表为绿色建材分包范围，填写：分包检验机构名称、CMA及CNAS附表截图（包含检验项目及检验方法CMA资质对应行，需能识别出CMA附表中的所在位置）。

- 以团体标准为最小分包单位，团体标准下所有 “抽样检验项目及检验方法” 表应都能检验；

- CMA附表应覆盖 “检验项目”和“检验方法”，否则不能分包，见示例1）；

- 如有CNAS附表，可截图填报；

- 实验室可自行分包个别不覆盖范围，也视为可全项分包，列表“CMA及CNAS附表截图”需描述“实验室自行分包”，要求附后；

- 表中“检验项目”、“检验方法”若不好理解，可到团体标准查询解释，再分包和检验，以免出现收到样品无法检验、报告出错等情况，见示例2）；

- 本次申请的分包范围需全部描红，包含团体标准、表格等内容，见示例3）；

实验室自行分包要求：

1）实验室出具加盖CMA章的检验报告；

2）检验报告应包含实验室自行分包项目的检测结果，不要分开提供多份检验报告；

示例：

- 全项分包团体标准T/CECS 10030-2019《绿色建材评价 现代木结构用材》，则表2-表6中所有检验项目和检验方法应在实验室CMA及CNAS附表中全部覆盖才可

- 表20抽检项目“（冻融循环）抗压强度”不好理解，可到团体标准T/CECS 10048-2019《绿色建材评价 预拌砂浆》查询；

全项分包涂红：从“1.预制构件（T/CECS”至“JGJ/T 152”。

分包检验机构名称:_____________________________________

一、围护结构及混凝土类（4 种）

1.   保温装饰一体化板（T/CECS 10230-2022，见表 1）

表 1 保温装饰一体化板抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 单位面积质量 | JG/T 287 | CMA CNAS |
| 拉伸粘结强度（原强度） |  | CMA CNAS |
| 保温材料导热系数 | GB/T 10294 或 GB/T10295 | CMA CNAS |

## 2.   镀锌轻钢龙骨（T/CECS 10249—2022，见表 2）

表 2 镀锌轻钢龙骨抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 双面镀锌量 | GB/T 11981 | CMA CNAS |
| 盐雾试验 |  | CMA CNAS |
| 抗冲击性试验 |  | CMA CNAS |
| 静载试验 |  | CMA CNAS |

## 3.   建筑铝合金模板（T/CECS 10256-2022，见表 3）

表 3 建筑铝合金模板抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 力学性能（铝合金模板荷载） | JG/T 522 | CMA CNAS |

## 4.   建筑与市政工程用支吊架（T/CECS 10259-2022，见表 4）

表 4 建筑与市政工程用支吊架抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 尺寸公差 | GB/T 1804 | CMA CNAS |
| 部件承载力变异系数注 | T/CECS 10141 | CMA CNAS |
| 注：应按 T/CECS 10141 附录 A 同时给出承载力平均值、材料强度折减系数、承载力标准值等其他参数结果。 |  |  |

# 二、 门窗幕墙及装饰装修类（3 种）

## 5.屋面绿化材料（T/CECS 10227-2022，见表 5）

表 5 屋面绿化材料抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 容器重金属含量 | GB 5085.3 | CMA CNAS |
| 基质性能（有机物含量、水饱和重、总孔隙度、渗透率） | CJ/T 340 | CMA CNAS |

## 6.泡沫铝板（T/CECS 10250—2022，见表 6）

表 6 泡沫铝板抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 体积密度偏差 | JG/T 359 | CMA CNAS |

## 7.弹性地板（T/CECS  10252—2022，见表 7-9）

表 7 聚氯乙烯类弹性地板抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| TVOC 释放量（3d） | GB/T 35457 或 GB/T 29899 | CMA CNAS |
| 氯乙烯单体含量 | GB 18586 | CMA CNAS |
| 可溶性重金属含量 | GB 18585 | CMA CNAS |
| 邻苯二甲酸酯含量 | GB/T 22048 | CMA CNAS |
| 残余凹陷 | GB/T 11982.1 | CMA CNAS |
| 耐磨性（体积损失） |  | CMA CNAS |

表 8 橡胶类弹性地板抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 总挥发性有机化合物（TVOC）释放量 | GB 18587 | CMA CNAS |
| 甲醛释放量 |  | CMA CNAS |
| 丁基羟基甲苯 |  | CMA CNAS |
| 4-苯基环己烯 |  | CMA CNAS |
| 可溶性重金属含量（铅、铬、镉、汞） | GB 18585 | CMA CNAS |
| 邻苯二甲酸酯含量 | GB/T 22048 | CMA CNAS |

表 9 软木类弹性地板抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 甲醛释放量 | GB 18580 | CMA CNAS |
| 挥发性有机化合物 72h（苯、 甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物） | GB/T 29899 | CMA CNAS |
| 可溶性重金属（铅、铬、镉、汞）总和 | GB/T 33042 | CMA CNAS |

# 三、 防水密封及建筑涂料类（4 种）

## 8.建筑加固胶（T/CECS 10233-2022，见表 10）

表 10 建筑加固胶抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 单位产品总挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 30982 | CMA CNAS |
| 抗拉强度（除粘结木材用结构胶、石材幕墙干挂胶） | GB/T 2567 | CMA CNAS |
| 粘结性能（粘结木材用结构胶） | GB/T 50329 | CMA CNAS |
| 压剪强度（石材幕墙干挂胶） | JC 887 | CMA CNAS |

## 9.防火涂料（T/CECS 10254-2022，见表 11）

表 11 防火涂料抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 |  | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 挥发性有机化合物含量 |  | JG/T 415 | CMA CNAS |
| 游离甲醛含量 |  |  | CMA CNAS |
| 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 |  |  | CMA CNAS |
| 可溶性重金属 | 铅 | JG/T 415 或 GB 18582 | CMA CNAS |
|  | 镉 |  | CMA CNAS |
|  | 六价铬 |  | CMA CNAS |
|  | 汞 |  | CMA CNAS |
| 粘结强度比 a |  | GB 14907 | CMA CNAS |
| 耐燃时间 b |  | GB 12441 | CMA CNAS |
| a 适用于钢结构防火涂料；b 适用于饰面型防火涂料。 |  |  |  |

# 四、给排水及水处理设备类（5 种）

## 10.金属给水排水管材管件（T/CECS 10251-2022 见表 12-21）

表 12 不锈钢管抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 尺寸偏差 | GB/T 12771 或 GB/T 14976 或 GB/T 19228.2 或 CJ/T 151 | CMA CNAS |
| 力学性能 a | GB/T 228.1 | CMA CNAS |
| a 内衬不锈钢复合管不进行该项检测 |  |  |

表 13 不锈钢管件抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 |  | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸偏差 |  | GB/T 19228.1 或 GB/T 33926 或 CJ/T 117 或 CJ/T 152 或CJ/T 156 | CMA CNAS |
| 管配件系统 适用性 | 耐压试验 |  | CMA CNAS |
|  | 负压试验 a |  | CMA CNAS |
|  | 拉拔性能试验 a |  | CMA CNAS |
| a 沟槽式管件（管接头）不进行该项检测 |  |  |  |

表 14 铜管抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 力学性能 | GB/T 228.1 | CMA CNAS |

表 15 铜管件抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 |  | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管配件系统 适用性 | 耐压试验 | CJ/T 502 或 CJ/T 117 | CMA CNAS |
|  | 负压试验 |  | CMA CNAS |
|  | 拉拔性能试验 |  | CMA CNAS |
| 管配件连接处铜析出量 |  | GB/T 17219 | CMA CNAS |

表 16 铸铁管抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 基管壁厚 | GB/T 12772 或 GB/T 13295 或GB/T 26081 或 GB/T 37357 或CJ/T 177 或 CJ/T 178 | CMA CNAS |

表 17 铸铁管件抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 |  | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管配件系统适用性 a | 接口内水耐压性能 | GB/T 12772 或 CJ/T 178 | CMA CNAS |
|  | 横向振动位移试验 | GB/T 12772 或 CJ/T 178 | CMA CNAS |
| 管配件系统 适用性 b | 气密封性能 | GB 5135.11 或 CJ/T 156 | CMA CNAS |
|  | 密封和耐压强度试验 |  | CMA CNAS |
| 管配件系统适用性 c | 密封性能 | GB/T 3287 | CMA CNAS |
| a 适用于柔性接口铸铁管件；b 适用于沟槽式管接头；c 适用于可锻造铸铁管路连接件。 |  |  |  |

表 18 钢塑复合管抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 |  | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涂塑类 | 外涂层厚度 | CJ/T 120 或GB/T 28897 或GB/T 5135.20 | CMA CNAS |
|  | 内涂层附着力 |  | CMA CNAS |
| 衬塑类 | 内衬塑结合强度 | GB/T 28897 | CMA CNAS |
|  | 外覆塑剥离强度 |  | CMA CNAS |
| 聚乙烯防腐钢质管道 | PE 防腐层厚度 | GB/T 23257 | CMA CNAS |

表 19 钢塑复合管件抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 |  | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管配件系统适用性 | 结合强度接合性能 | GB/T 28897 或 CJ/T 137 | CMA CNAS |

表 20 压接式涂覆碳钢管抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- |
| 力学性能 | GB/T 228.1 | CMA CNAS |

表 21 压接式涂覆碳钢管件抽样检验项目及检验方法

| 检验项目 |  | 检验方法 | CMA及CNAS附表截图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管配件系统适 用性 | 耐压试验 | CJ/T 433 或 GB/T 27891 | CMA CNAS |
|  | 负压试验 |  | CMA CNAS |
|  | 拉拔性能试验 |  | CMA CNAS |